Método de aplicación recomendado para Coppercoat

1. El casco debe estar completamente libre de cualquier antifouling antiguo. Se debe chorrear, lijar o tratar químicamente hasta que quede solo gelcoat o capas previas de imprimación epoxi. La superficie debe estar limpia y libre de grasa o polvo y debe tener un acabado lijado para aceptar el Coppercoat. Para embarcaciones distintas a GRP consúltanos para más información.

2. Si se requiere una imprimación epoxi para mayor protección, entonces es mejor usar una imprimación sin solvente, Gel Shield plus, Hempels High Build o Jotun Jotamastic. Estas imprimaciones se pueden aplicar al casco preparado capa sobre capa antes de que se cure y el tratamiento Coppercoat también puede comenzar capa sobre capa de modo que la primera capa de Coppercoat se aplique a la imprimación epoxi no curada.

3. Se recomienda que todos los accesorios metálicos, accesorios pasantes del casco, timones, etc., estén recubiertos con una o dos capas de imprimación sin disolventes antes de aplicar Coppercoat para aislar el metal del efecto del cobre.

4. Si hay una quilla de metal, hierro o plomo, ésta debe protegerse con 2-4 manos de imprimación epoxi antes de la aplicación del Coppercoat.

5. Coppercoat sólo debe mezclarse un litro a la vez ya que el tiempo de trabajo es corto. Se debe aplicar con rulos de pelo corto de forma aleatoria y en capa no demasiado espesa. La primera capa se verá muy débil y no cubrirá bien el casco. Para mezclar la capa de cobre, primero mezcle bien la resina base con el endurecedor antes de agregar lentamente el polvo de cobre. Agregue esto lentamente para asegurar una buena mezcla. El uso de una batidora eléctrica ayuda a asegurar que el cobre se mezcle bien con el líquido epoxi y se obtenga una mezcla homogénea.

6. La vida útil del revestimiento de cobre es de 30/40 minutos en temperaturas superiores a 20 grados centígrados. Se debe utilizar una pequeña cantidad de ALCOHOL PROPÍLICO ISO, 10%, para diluir el Coppercoat en altas temperaturas. No intente aplicar Coppercoat cuando haya comenzado a endurecerse y formar un gel.

7. La segunda capa se puede aplicar directamente sobre la primera capa antes de que cure. Normalmente en una embarcación de 8 o más metros se puede aplicar la segunda mano inmediatamente después de la primera.

8. La tercera capa también se puede aplicar directamente sobre la segunda capa. En caso de duda sobre el secado de la segunda mano se puede dejar un breve descanso de una hora antes de comenzar la tercera mano.

9. Puede que con la tercera capa el Coppercoat quede completo pero es importante aplicar la cantidad correcta de Coppercoat para la superficie, 1 litro por cada 4 metros cuadrados. Aplicar la cuarta capa directamente sobre la tercera.

10. Si tras la cuarta mano queda algún material se debe aplicar también, normalmente en la línea de agua para reforzar la protección.

11. Es importante aplicar todas las capas de Coppercoat el mismo día. Si el barco es grande y no hay suficientes ayudantes, trate la mitad del barco un día y la otra mitad al día siguiente.

12. Es importante proteger el Coppercoat recién aplicado de la lluvia o la humedad durante al menos 2 días y no relanzar la embarcación durante 3 días.

13. Será normal levantar la embarcación y mover los soportes al cabo de 3 días para poder tratar también estas zonas con el mismo método.

14. Una vez finalizado el tratamiento, lije ligeramente, a mano o ligeramente a máquina, la superficie del nuevo Coppercoat para acelerar la liberación del cobre en el lanzamiento. Espere 3 días desde la última aplicación antes del lanzamiento para un secado adecuado.

15. Se recomienda izar la embarcación una vez al año para lavar a presión cualquier contaminación superficial o percebes. Esto normalmente se haría mientras el barco está suspendido en el travelift, ahorrando el coste de bloquear el barco en el suelo.

16. Se recomienda lijar ligeramente cada 2 o 3 años durante la vida útil de Coppercoat para reactivar el cobre y lograr un mejor rendimiento.

Notas para embarcaciones no construidas con fibra de vidrio

Si su embarcación está construida con ferrocemento, acero, madera o aluminio, o la quilla de hierro está expuesta, es importante que se apliquen al menos 2 capas de imprimación epoxi sin disolventes antes de Coppercoat. Coppercoat debe aplicarse antes de que la imprimación epoxi haya curado, normalmente dentro de las 24 horas, o la superficie debe lijarse completamente.

Notas sobre la imprimación epoxi antes de Coppercoat

Si se requiere agregar protección adicional al casco antes de la aplicación de Coppercoat, es importante que esta imprimación epóxica esté LIBRE DE SOLVENTES y que Coppercoat se aplique antes de que la imprimación epóxica haya curado, normalmente dentro de las 24 horas, o la superficie debe estar completamente lijado.

Ambientech, El Varadero, Marina Internacional, 03181 Torrevieja. info@ambientech.es